EXAMEN FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA. INGENIERÍA CIVIL.			SEMESTRE 2019-01

FECHA EXAMEN:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

- (20%) En el desarrollo de un proyecto se establece como primera medida un plan de calidad para adelantar las labores de construcción y supervisión técnica. Con respecto a este documento indique:

  - (5%) ¿Quién es el responsable de elaborar y quién de aprobar el plan de calidad?

  - (5%) ¿Qué se establece en el plan de calidad (4 objetivos)?

  - (10%) Elabore un modelo de lo que establece en el plan de calidad para cuatro de las actividades que hacen parte del control de la supervisión técnica.

- (10%) Describa paso a paso y dé un ejemplo del procedimiento que se establece en la NSR-10 para definición de las dosificaciones de concreto cuando este va a ser preparado en obra. Utilice la siguiente tabla.

- (20%) En un proyecto se tienen las siguientes dosificaciones de concreto en peso:

| Resistencia | Cemento | Arena | Triturado | A/C | Aditivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 MPa | 1 | 2.85 | 3.1 | 0.6 | 0.5% |
| 28 MPa | 1 | 2.15 | 2.4 | 0.55 | 0.5% |
| 35 MPa | 1 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.9% |

| Material | Peso unitario suelto (kg/m3) | Peso unitario compacto (kg/m3) |
| --- | --- | --- |
| Cemento | 1260.00 | 3050.00 |
| Arena concreto | 1700.00 | 2690.00 |
| Triturado | 1600.00 | 2786.00 |
| Agua | 1000.00 | 1000.00 |
| Aditivo | 1180.00 | 1180.00 |

  - (10%) Calcular las cantidades en kilogramos y metros cúbicos para cada uno de los materiales que conforman las mezclas.

  - (5%) ¿En qué consiste la corrección por humedad? Presente un ejemplo para suponiendo humedades para la arena de 15.4% y humedad de absorción de 7.5%.

  - (5%) Evalúe y concluya sobre estas dosificaciones de acuerdo con los criterios vistos en la asignatura de supervisión técnica.

- (10%) Indique los parámetros de control de ejecución para los muros y elementos de mampostería.

- (10%) En una mezcla de concretos se tienen los siguientes resultados presentados en el análisis estadístico y en los ensayos de laboratorio. Concluya sobre esta mezcla de acuerdo con los criterios de aceptación definidos en la norma:

| Muestra | Localización | Fecha Vaciado | Edad del ensayo | Resistencia promedio (MPa) | Promedio móvil recalculado (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elemento estructura entre ejes nivel 1 | 1/03/2019 | 28 | 42.6 | 40.0 |
| 2 | Elemento estructura entre ejes nivel 2 | 2/03/2019 | 28 | 37.4 | 40.3 |
| 3 | Elemento estructura entre ejes nivel 3 | 3/03/2019 | 28 | 40.1 | 40.0 |
| 4 | Elemento estructura entre ejes nivel 4 | 4/03/2019 | 28 | 44.2 | 40.6 |
| 5 | Elemento estructura entre ejes nivel 5 | 5/03/2019 | 28 | 37.2 | 40.5 |
| 6 | Elemento estructura entre ejes nivel 6 | 6/03/2019 | 57 | 29.5 | 37.0 |
| 7 | Elemento estructura entre ejes nivel 7 | 7/03/2019 | 57 | 31.2 | 33.7 |
| 8 | Elemento estructura entre ejes nivel 8 | 8/03/2019 | 28 | 33.2 | 32.4 |
| 9 | Elemento estructura entre ejes nivel 9 | 9/03/2019 | 28 | 32.6 | 33.8 |
| 10 | Elemento estructura entre ejes nivel 10 | 10/03/2019 | 28 | 35.1 | 36.2 |
| 11 | Elemento estructura entre ejes nivel 11 | 11/03/2019 | 28 | 38.9 | 35.5 |
| 12 | Elemento estructura entre ejes nivel 12 | 12/03/2019 | 28 | 44.8 | 39.6 |
| 13 | Elemento estructura entre ejes nivel 13 | 13/03/2019 | 28 | 45.6 | 43.1 |
| 14 | Elemento estructura entre ejes nivel 14 | 14/03/2019 | 57 | 35.4 | 41.9 |
| 15 | Elemento estructura entre ejes nivel 15 | 15/03/2019 | 28 | 43.7 | 41.6 |
| 16 | Elemento estructura entre ejes nivel 16 | 16/03/2019 | 28 | 47.8 | 42.3 |
| 17 | Elemento estructura entre ejes nivel 17 | 17/03/2019 | 28 | 41.6 | 44.4 |
| 18 | Elemento estructura entre ejes nivel 18 | 18/03/2019 | 28 | 41.3 | 43.6 |
| 19 | Elemento estructura entre ejes nivel 19 | 19/03/2019 | 28 | 37.8 | 40.2 |
| 20 | Elemento estructura entre ejes nivel 20 | 20/03/2019 | 28 | 44.1 | 41.1 |
| 21 | Elemento estructura entre ejes nivel 21 | 21/03/2019 | 28 | 39.5 | 40.5 |
| 22 | Elemento estructura entre ejes nivel 22 | 22/03/2019 | 28 | 34.4 | 39.3 |
| 23 | Elemento estructura entre ejes nivel 23 | 23/03/2019 | 28 | 38.3 | 37.4 |
| 24 | Elemento estructura entre ejes nivel 24 | 24/03/2019 | 28 | 47.3 | 40.0 |
| 25 | Elemento estructura entre ejes nivel 25 | 25/03/2019 | 28 | 42.4 | 42.7 |
| 26 | Elemento estructura entre ejes nivel 26 | 26/03/2019 | 57 | 40.2 | 43.3 |
| 27 | Elemento estructura entre ejes nivel 27 | 27/03/2019 | 28 | 37.7 | 40.1 |

| PARÁMETROS DE DISEÑO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia de diseño (MPa) | MPa | 35.0 |  |
| f'c-3.5 (MPa) | MPa | 31.5 |  |
| Resistencia esperada a temprana edad | Hasta 5 días | 50% |  |
|  | Hasta 7 días | 70% |  |
|  | Hasta 14 días | 80% |  |
| RESULTADOS DE LABORATORIO |  |  |  |
| Total resultados óptimos antes de 28 días | # | 21 | 77.78% |
| Total resultados antes de 28 días | # | 27 |  |
| Total resultados óptimos a 28 días | # | 22 | 81.48% |
| Total resultados a 28 días | # | 27 |  |
| Testigos ensayados | # | 4 | 14.81% |
| Total resultados óptimos con testigos | # | 23 | 85.19% |
| Total resultados con testigos | # | 27 |  |
| Testigos pendientes por ensayar | # | 2 |  |
| Total muestras con testigos ensayados que aún no cumplen condiciones óptimas y requieren realizar ensayo complementario | # | 2 | 7.41% |
| Total resultados con resistencia < f'c -3.5 | # | 2 | 7.41% |
| Total resultados con promedio móvil < f'c | # | 3 | 11.11% |
| ANÁLISIS ESTADÍSTICO |  | 28 días | Incluy. Test. |
| Promedio de resistencia | MPa | 38.77 | 39.41 |
| Desviación estándar | MPa | 5.85 | 5.03 |
| Coeficiente de variación | % | 15.08 | 12.76 |
| Resistencia máxima | MPa | 47.81 | 47.81 |
| Resistencia mínima | MPa | 25.45 | 29.53 |
| Intervalo de datos | MPa | 22.36 | 18.27 |
| Intervalo promedio | MPa | 3.39 | 3.46 |
| Desviación estándar dentro de la prueba | MPa | 2.00 | 2.04 |
| Coeficiente de variación dentro de la prueba | % | 5.16 | 5.18 |
| f'c obtenido (1) (f'c prom + 35 - 2.33*S) | MPa | 28.65 | 31.20 |
| f'c obtenido (2) (f'c prom - 1.34*S) | MPa | 30.94 | 32.67 |
| f'c obtenido | MPa | 28.65 | 31.20 |
| Número de muestras | 27 |  |  |

- (10%) En qué consiste un control de asentamientos de una estructura y cuáles son los criterios de evaluación.

- (10%) Acerca del proyecto sobre el cual se definió y ejecutó el plan de calidad y el informe de supervisión técnica, presente una síntesis con las conclusiones y defina si cumple o no con los parámetros de control y si como supervisor técnico emitiría un certificado técnico de ocupación, justificando su respuesta.

- (10%) Falso o verdadero. Justifique en caso de ser falso:

  - Todas las obras de construcción deben contar con supervisión técnica independiente  (    ).

  - El control técnico de cielos rasos, enchapes de fachada y mampostería no es responsabilidad del supervisor técnico por tratarse de acabados. (    )

  - Existen dos tipos de supervisión técnica en Colombia, continua e itinerante, las cuales se diferencia en sus alcances en el control de ejecución, el personal auxiliar y la periodicidad de revisiones en obra, pero finalmente tienen el mismo alcance en sus controles. (    )

  - Los diseños de red contra incendio deben ser revisados y aprobados por la supervisión técnica para solicitar la licencia de construcción ante la curaduría (    ).

  - El certificado técnico de ocupación es documento legal que queda inscrito en las matrículas inmobiliarias de cada uno de los inmuebles y es el documento mediante el cual bajo la gravedad de juramento se certifica que el proyecto cumplió con los controles establecidos en la NSR-10 para la supervisión técnica. (    )